[image: image2.jpg]




[image: image1.png]CENTRO NACIONAL
DE CONSERVACION Y RESTAURACION

DIBAM



Descripción

Número de Ficha: CLM 192
Número de inventario: 970202
Título: Crucifijo
Autor: Anónimo
Propietario: Museo Histórico Dominico
Descripción general

Escultura de bulto de mediano formato realizada en madera tallada y policromada. Cruz cilíndrica al igual que la base, con volúmenes en dos escalones.

Representa una figura masculina semidesnuda que encarna a Cristo crucificado, tiene paño de pureza que le cubre la cadera y cae sobre su derecha. Tiene el rostro caído sobre el pecho y los ojos cerrados.

Inscripciones y marcas

No presenta
Materialidad

Parte/sector específico
Total

Técnica
Madera tallada y policromada
Material
Madera
Otro

No presenta
Función
Estructural

Textura
lisa

Componentes                                                           2                                                                    

Dimensiones

Total

Parte o sector específico
Alto
Ancho
Profundidad

Unidad de medida

Total
/Cruz                          76                 27       
15
           
   Centímetro

Cristo                                  37                24                     8      
             
Centímetro

Intervenciones Anteriores

Presenta varias intervenciones anteriores. La imagen completa se encuentra repintada. Esto se evidencia en los faltantes de policromía, donde es posible ver una policromía subyacente, probablemente original. Ambos brazos han sido adheridos nuevamente al tronco, el izquierdo con exceso de adhesivo, presentando una separación entre ambas piezas. Los pies, quebrados a la altura de la pantorrilla el izquierdo y del tobillo el derecho, han sido unidos mediante una clavo metálico.
Sobre el repinte completo presenta una capa de barniz muy amarilla, gruesa e irregular, con acumulaciones en los pliegues. 
Estado de Conservación
La imagen se encuentra en regular estado de conservación
La imagen presenta suciedad superficial y adherida de manera generalizada, y amarillamiento y oscurecimiento de la capa protectora. Esta última se encuentra distribuida irregularmente sobre la capa pictórica, produciéndose zonas mas claras con poco material y otras con acumulación, las cuales por su degradación cromática se hacen muy evidentes. 
Propuesta de Tratamiento 
Se propone

· Documentación visual del proceso de intervención (antes, durante y después)

· Eliminación de suciedad adherida y capa protectora amarilleada y oscura
· Limpieza superficial general y adherida de manera mecánica y química es cruz y base
· Eliminación de excesos de adhesivos en unión de brazo izquierdo
· Eliminación de clavo que une piernas. 
· Readhesión de brazo izquierdo

· Readhesión de pies mediante tarugo de madera

· Aplicación de capa protectora.

Tratamiento Realizado

· Documentación visual del proceso de intervención (antes, durante y después)

· Eliminación de suciedad adherida y capa protectora amarilleada y oscura mediante solventes
· Limpieza superficial general y adherida de manera mecánica y química es cruz y base

· Eliminación de excesos de adhesivos en unión de brazo izquierdo. Se separaron las piezas para eliminar completamente el exceso de adhesivo

· Readhesión de brazo izquierdo

· No fue posible eliminar completamente el clavo que unía os pies a las piernas, ya que encontraba muy presionado en el interior de la madera. Una mayor intervención para intentar sacarlo podría resultar en un deterioro para la obra. Se cortaron las puntas sobresalientes 

· Readhesión de pies mediante tarugo de madera

· Aplicación de capa protectora.

Tabaré 654, Recoleta  ·  Santiago de Chile  ·  Fono (56 2) 7382010

Fax (56 2)   7320252     ·    E-mail:  cncr@cncr.cl      ·    www.cncr.cl
2
2

[image: image2.jpg]