FICHA CLÍNICA

LABORATORIO DE MONUMENTOS

Identificación

1. Número de Ficha: CLM 329

2. Número de inventario: 97.241

4. Nombre: Custodia

5. Autor: Desconocido

6. Propietario: Museo Histórico Dominico

7. Descripción general

Pieza de plata sobredorada  labrada con aplicaciones en  pedrería, compuesta de dos  partes  separables pie con vástago y custodia de tipo solar

8. Inscripciones y marcas

No presenta

9. Materialidad

Partes o sector específico: cuerpo

Técnica: metal  repujado y galvanizado

Material: Plata, oro, piedras circones

Función: soporte

Textura: lisa

Partes o sector específico: luneta

Técnica:

Material: metal y vidrio

Función: soporte

Textura: lisa

10. Dimensiones

| Parte o sector específico | Alto | Ancho | Profundidad | Unidad de mediada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 1,10 | 42 | 20 | Centímetro |

11. Intervenciones Anteriores

- Intervención anterior  en el ala derecha del ángel

12. Estado de Conservación: Bueno

- Presenta suciedad superficial generalizada

- Alteración química esta involucra la aparición de sulfato de plata que ha generado la perdida puntual del dorado.

- La pieza está desprovista de pedrerías que decoran la pieza, es posible determinar esta observación ya que ciertas zonas presentan orificios en las cuales iban incorporadas las piezas que sustentan las pedrerías.

- Faltante del vidrio que componen la zona central de la luneta.

- Fractura en dos rayos de la pieza central de la custodia.

- El ángel ubicado en el vástago central presenta  en una de sus alas una deficiente restauración anterior realizada con un tipo de adhesivo poco reversible.

- Desviación del eje o fuste y de la base, ambas  dificultan que la pieza se sustente correctamente sobre la superficie.

13. Propuesta de Tratamiento

- Se propone la limpieza general de cada parte que compone la pieza

- Eliminación de la corrosión por medio químico

- Limpieza de piezas de  joyerías

- Reintegración y  fijación de fracturas

- Eliminación de restauración anterior

- Restauración de zonas faltantes del ángel

- Fabricación de piezas faltantes

- Redirección del vástago desviado

14. Tratamiento Realizado

- limpieza de cada parte que compone la pieza con acetona y EDTA al 10%

- Eliminación de la corrosión por medio químico e inmersión

- Limpieza de piezas de  joyerías  a través de baño de ultrasonido en una solución de jabón neutro

- Sistema de sujeción  de fracturas por medio de placas de plata

- Eliminación de restauración anterior con ayuda  mecánica

- Restauración de zonas del ala faltante del ángel a través de resina epoxica miliput

- Reintegración cromática de zona restaurada

- Fabricación de perno faltante  en plata

- Redirección del vástago desviado