FICHA CLÍNICA

LABORATORIO DE MONUMENTOS

Identificación

1. Número de Ficha: CLM 364

2. Número de inventario: 97,0137

3. Título: Vinajera

4. Nombre:

5. Autor: Sin antecedentes

6. Propietario: Museo Histórico Dominico

7. Descripción general

Objeto litúrgico, utilizado para oficiar misa uno debe contener agua y el otro vino. Está compuesto por tres piezas, dos jarras y una bandeja; las jarras presentan un contenedor de cristal con una estructura metálica, correspondientes a una base y un gollete con asa. La decoración de las piezas de metal está sobredoradas, grabadas y tiene aplicaciones de pequeñas piezas fundidas y pedrería, el cristal también esta decorado por un grabado floral.

8. Inscripciones y marcas

No presenta

9. Materialidad

Partes o sector específico: Vinajeras

Técnica: Metal sobredorado, moldeado, fundido y grabado. Vidrio soplado y esmerilado

Material: Vidrio, plata y oro

Función: contenedor

Partes o sector específico: Salvilla

Técnica: Metal sobredorado, repujado, fundido, grabado, aplicación de joyería.

Material: plata, oro y piedras

10. Dimensiones

| Parte o sector específico | Alto | Ancho | Profundidad | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vinajera agua | 22,2 | 6,09 | 6,09 | Centímetro |

| Parte o sector específico | Alto | Ancho | Profundidad | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vinajera vino | 22,2 | 6,08 | 6,08 | Centímetro |

| Parte o sector específico | Alto | Ancho | Profundidad | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Salvilla | 2,75 | 29,5 | 22,4 | Centímetro |

11. Intervenciones Anteriores

- Intervención anterior estructural, tensores soldados con estaño.

- Intervención anterior para unión de asa, soldadura en estaño.

12. Estado de Conservación: Regular

- Presenta suciedad superficial generalizada

- Separación de componentes que conforman las vinajeras. Para vinajera de agua, los tres componentes, base y gollete, están desunidos, y para vinajera de vino solo la base se encuentra separada.

- Restauraciones anteriores en varios puntos de la pieza, específicamente soldaduras realizadas en estaño, como puntos de unión de los tensores incorporados.

- Faltante decorativos: flores de lis y tréboles que bordean el perímetro de la base.

- Tapa base de vinajera de agua, desprendida.

13. Propuesta de Tratamiento

- Limpieza general superficial

- Eliminación de restauración anterior: tensores de bronce

- Eliminación y limpieza de restos de estaño, en la medida que el material lo permita

- Unión de componentes separados, boquilla, cuerpo de vidrio y base.

- Reubicación de tapa base de vinajera de agua.

14. Tratamiento Realizado

- Eliminación de restauración anterior, correspondiente a tensores de bronce y la soldadura de estaño, medio por el cual estaba unida la base y el cuello.

- Estabilización estructural, se ensamblaron los componentes desprendidos

- Limpieza general y puntual

- Adhesión de quebraduras y faltantes

- Resanes y reintegración cromática

- Fabricación de argolla, unión por medio de pieza adaptable.